2024년도 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 세부사항

2024. 04.

한국토지주택공사

		•• 목 차 ••
1. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 신청요건 1 2. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 선정 및 현장 사전인정 절차 2 3. 심사 평가표 4 4. 제출서류 목록 5 5. 서류작성 및 제출 유의사항 6 6. 현장 사전인정대상 취소요건 등 7 <제출양식> 서식 1. 응모신청서 양식 8 서식 2. 바닥충격음 차단구조 요약자료 양식 9 서식 3. 바닥충격음 차단구조 설명자료 양식 11 서식 4. 바닥충격음 차단구조 첨부도서 양식 14 서식 5. 확약서 양식 19 서식 6. 청렴서약서 양식 20 서식 7. 인정신청 공문 양식 21 서식 8. 바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서 22

1. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 신청요건

1) 바닥충격음 차단구조 관련 개발중인 1등급(경량·중량) 기술로 연내 현장사전인정 완료가 가능한 수준의 차단구조

가) 기본구조 : 슬라브 210mm, 바닥구조 110mm (완충재30,경량40,몰탈40)

나) 구조변경 : 슬라브 두께는 고정, 바닥구조는 120mm이내에서 제안 가능

2) LHCS 41 53 02 15 바닥 및 측면완충재 품질기준을 충족할 것

※ 현장 사전인정 시 LH품질시험인정센터 사전인정 기준에 따름

가) 측면완충재 품질기준

- 두께 : 10mm 이상

- 품질기준

항 목	성능기준	측정기준(KS)
동탄성계수	-	KS F 2868
흡수량	-	KS M ISO 4898
바닥충격음 차단구조 성능인정서의 세부인정내용에 규정된 시험종목	세부인정내용에 따름	세부인정내용에 따름

나) 바닥완충재 품질기준

- 두께 : 30 mm 이상

- 품질기준

항 목			성능기준	측정기준(KS)
외형	밀도/규격/형상		구성 상태 및 형상 표기	밀도: KS M ISO 845
충격음	동탄성계수		-	KS F 2868 (48 시간이상 하중판거치)
	손실계수		-
내구성	흡수량		-	KS M ISO 4898
	가열후	치수안정성	± 5 % 변화 이하	KS M ISO 4898 (70 ℃, 48 시간이상 KS F 2868에 따른 하중판을 거치후 가열)
		동탄성계수	가열전 값의 +20 % 이하
		<삭제>	-
	잔류변형량		3 mm이하	KS F 2873
단열 설계	열전도율 또는 열관류율		슬래브 및 온돌층 전체 열관류율 값 0.81 W/m2·k 이하로 적용	KS L 9016
바닥충격음 차단구조 성능인정서의 세부인정내용에 규정된 항목			세부인정내용에 따름	세부인정내용에 따름

다) OPP 테이프 품질기준

- 폭 : 100mm 이상 광폭 테이프

- 색상 : 마감선 확인 가능한 투명

2. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 선정 및 현장 사전인정 절차

고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 공고
⇩
접수
	⇩
사전검토
	⇩	제출서류 등
심사
	⇩
고성능 바닥충격음 차단구조 선정
⇩
현장 사전인정 신청
⇩
인정 및 시험수수료 납부
⇩
서류 보완 요청
⇩
신청구조의 구성상태 및 시방서 확인, 시료채취
⇩
시험체 제작 및 시험실시
⇩
시험결과의 확인
⇩
자문회의(필요시)
⇩
인정
⇩
인정 통보

* 심사결과 평가점수 고득점 순으로 현장 사전인정 지원

1) 선정방법 및 우대사항

가) 사전검토 시 ‘신청서류’를 제출하지 않거나 누락한 경우, 공모업체 자격 및 공모대상 요건을 미충족한 경우 심사에서 제외

나) 심사는 응모업체가 제출한 ‘바닥충격음 차단구조 요약자료’와 ‘설명자료’를 주요 평가자료로 활용

다) 심사 평가결과 평가점수 고득점 순으로 6개 이내 현장 사전인정 대상을 선정하며, 3개 구조 예비 순번 부여

라) 선정된 차단구조 중 일부는 ’24년 말 완공될 LH 층간소음혁신시설에 시범적용될 수 있음

2) 현장사전인정 방법

가) 현장 사전인정에 필요한 인정수수료, 바닥구조 시공, 철거 반출 등 소요 비용 일체는 응모자 또는 기술개발자가 부담하여야 하며, 비용부담을 거부하는 경우는 응모 취소된 것으로 결정

나) 현장 사전인정 현장 제공 및 사전인정 업무는 LH에서 결정하며, 응모자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음

3. 심사 평가표

평가표

접수번호 / 신청 구조명 :     /

평가항목	배점	평가 착안사항	비고
1. 우수성능등급 가능성	30	- 예상 성능등급이 우수한가? - 예상 자재물성이 우수한가?
2. 경제성	20	- 경제적인 자재인가? - 실용성이 있는 자재인가?
3. 현장적용성	20	- 자재 설치 등 시공성이 우수한가? - 자재 보관, 관리가 용이한가? - LH 현장에 적합한가? - LH 현장에 확대적용할 가능성은?
4. 내구성	20	- 지속적인 성능을 유지하는 자재인가? - 우리나라 생활방식(바닥난방 등)에 적합한가?
5. 창의성	10	- 기존 구조와 다른 새로운 구조인가? - 향후 연구개발로 발전가능성은?
평가의견

비 고	총배점	수	우	미	양	가
1. 우수성능등급 가능성	30	30	24	18	12	6
2. 경제성	20	20	16	12	8	4
3. 현장적용성	20	20	16	12	8	4
4. 내구성	20	20	16	12	8	4
5. 창의성	10	10	8	6	4	2
총 합계	100

20   년     월     일

위원명            (인)

4. 제출서류 목록

※ 공모 신청 시 온라인접수를 통해 신청서류만 제출하며, 현장사전인정 서류는 현장사전인정 대상으로 선정된 바닥구조에 한해 추후 제출

1) 신청서류(온라인 응모접수 시 제출)

작성순서	서류목록
1	응모신청서 <서식1>
2	바닥충격음 차단구조 요약자료 <서식2>
3	바닥충격음 차단구조 설명자료 <서식3>
4	첨부도서 <서식4>
5	확약서 <서식5>
6	청렴 서약서 <서식6>
7	품질검사 성적서*

※ 아래와 같이 구분한 PDF파일 1식을 알집파일(zip) 1개로 온라인 제출

0) 알집파일명 : 신청기업명_바닥충격음 차단구조명

1) 파일명 : 1. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(신청서)

2) 파일명 : 2. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(요약자료)

3) 파일명 : 3. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(설명자료)

4) 파일명 : 4. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(첨부도서)

5) 파일명 : 5. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(확약서)

6) 파일명 : 6. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(청렴 서약서)

7) 파일명 : 7. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(품질검사 성적서)

* 구성재료 각각에 대한 품질검사 성적서는 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제2조의 공인시험기관에서 받은 성적서일 것(공모심사 참고용)

※ 신청서류는 층간소음 기술마켓을 통해 온라인으로만 접수 (오프라인 접수없음) 하며, 상기 신청서류 미제출 또는 누락 시 사전검토에서 제외(탈락)할 예정

2) 심사서류

가) 심사는 응모업체가 제출한 ‘바닥충격음 차단구조 요약자료’와 ‘설명자료’를 주요 평가자료로 활용

나) 심사 시 신청업체에서 ‘바닥충격음 차단구조 설명자료’를 발표 예정

3) 현장사전인정 서류

- 현장사전인정 대상으로 선정된 바닥구조에 한해 제출하며, 구체적인 제출방법과 시기는 별도 알림 예정

작성순서	서류목록
1	인정신청 공문 <서식7>
2	세대타입별 도면 각 1부
3	바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서 <서식8>
4	인정신청시 첨부도서 <서식4>

5. 서류작성 및 제출 유의사항 중요

1) 응모신청서

가) 2개 이상을 신청하는 경우 응모신청서 각각 작성

(2개 이상 차단구조를 한 개 서류에 작성 금지, 응모신청서 각각 작성)

2) 바닥충격음 차단구조 요약자료 및 설명자료

가) 심사 시 응모업체가 제출한 바닥충격음 차단구조 요약자료 및 설명자료를 주요평가 자료로 활용되므로 우수성능 등급가능성, 경제성, 현장적용성, 내구성, 창의성 등을 중심으로 작성

나) 첨부된 양식 (서식2), (서식3)으로 제출하지 않거나 작성기준을 위반하는 경우 심사대상 제외

3) 확약서, 청렴서약서

가) 권리권자가 법인인 경우 법인명을 작성 (법인 대표자 이름 불가)

나) 확약서에 권리권자가 누락되는 경우 심사대상 제외

4) 첨부도서 (신청자의 사업개요) 주요구성 제품 생산 증빙서류

가) 공장등록증을 제출하거나 OEM 생산계약서 제출

나) OEM인 경우 OEM 생산계약서와 생산업체 공장등록증 함께 제출

다) 가) 또는 나)를 제출하지 않는 경우 심사대상 제외

5) 견적서

가) 바닥충격음 차단구조 설명자료의 견적서 가격산정 근거자료 제출

나) 자체 작성한 원가계산서. 단, 단가출처(ex. 표준품셈 0-0-0, 비교견적서, 공사노임, 물가정보 등), 일위대가, 수량산출서 등을 포함

6) 기타

가) 공모결과는 담당부서에서 별도 문자발송 예정

나) 층간소음 기술마켓 입력한 담당자의 전화번호 및 E-mail로 심사일정, 결과 등이 발송되기 때문에 정확한 입력 필요

다) 현장사전인정 신청제출서류 날인 시 신청자(대표자) 서명 또는 인감(사용인감 포함)

라) 제출된 서류는 반환하지 않음

6. 현장 사전인정대상 취소요건 등

1) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 선정된 현장 사전인정 대상을 취소할 수 있음

1. 제품과 그 부속이 KS 기준에 미흡한 외산이거나 원산지 표시의무를 불이행한 사례가 발생한 경우 및 특정자재를 직접 생산하지 않는 경우

2. 바닥충격음 차단구조에 중대한 결함이 있어 현장 사전인정이 불가능한 경우

3. LH의 공사여건 등의 변화로 현장 사전인정 추진이 곤란한 경우

4. 공모내용 및 조건과 중대하게 위배된 사항이 발견되거나 판명된 경우

5. 기술개발자가 부도 또는 파산된 경우

6. 사전인정이 완료된 경우

7. 기술개발자가 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 권리를 타 법인 등에 양도하는 경우

8. 사전인정의 수수료, 바닥구조 시공, 철거, 반출 등의 비용부담을 거부하는 경우

2) 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 권리는 양도·양수가 인정되지 않음

<서식 1>

바닥충격음 차단구조 응모신청서
신청인	① 기 관 명					②사업자등록번호
	③ 대 표 자					④생년월일
	⑤ 법인주소					전화번호
						FAX번호
바닥구조개요	⑥구조방식
	⑦바닥슬래브	종류					두께
	⑧온돌층 구조
	⑨천장 구조
	⑩바닥마감재의 종류 및 두께
	⑪완충재	적용여부			적용재료 및 두께
	⑫신청 구조명
한국토지주택공사가 시행하는 2024년도 「고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발」 공모에 신청서를 제출합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국토지주택공사 귀하

<서식 2>

(주) ○○○○ 바닥충격음 차단구조 요약자료

1. 신청 구조명 :

2. 주요내용 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1)

2)

3. 우수성능등급 가능성 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1) 예상 성능등급

2) 예상 자재물성

4. 경제성 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1) 가격경쟁력·공사비

2) 실용성

5. 현장적용성 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1) 자재 설치 등 시공의 우수성

2) 자재 보관, 관리 용이성

3) LH현장 적합성

4) LH현장 확대적용 가능성

6. 내구성 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1) 지속적인 성능 유지

2) 우리나라 생활방식(바닥난방 등) 적합성

7. 창의성 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1) 기존 자재와의 차별성

2) 향후 연구개발로 발전 가능성

8. 기타 (<서식3> 구조 설명자료를 요약)

1)

2)

* 심의(평가)위원에게 제공하는 자료로, 불성실하게 작성 시 심의(평가)에서 불이익을 받을 수 있음

* 3페이지 이내로 작성하여 제출

* 표와 그림을 제외한 텍스트는 신명조 13포인트, 줄간격 150% 이상 160% 이하 작성 권고

* 제출 시 중고딕 글씨체(파란색 포함)는 삭제하고 제출

<서식 3>

(주) ○○○○ 바닥충격음 차단구조 설명자료

1. 신청 구조명 :

2. 주요내용

* 기술(자재) 특징, 특화내용을 구체적으로 서술 (표, 그림, 사진, 도표, 개념도 등)

3. 우수성능등급 가능성

1) 예상 성능등급

2) 예상 자재물성

※ 작성요령

1) 예상되는 성능등급과 사유 작성

2) 예상되는 자재물성과 사유 작성

4. 경제성

1) 가격경쟁력·공사비(견적서 포함)

2) 실용성

※ 작성요령

1) 설계비, 공사비, 유지관리비 절감요소 등

2) 기술(자재)의 원가, 투입인력, 필요자재, 원가산정 사유, 공사비 산출근거 등

3) 유사공법(자재) 대비 공사비 및 절감요소, LCC관점에서 추정 사업비 등 (계량지표를 사용하여 작성)

5. 현장적용성

1) 자재 설치 등 시공의 우수성

2) 자재 보관, 관리 용이성

3) LH현장 적합성

4) LH현장 확대적용 가능성

※ 작성요령

1) 시공성, 구조적 안전성, 성능, 보관 및 관리, 유지관리 편리성 등을 종합적으로 작성

2) 일반적 시공장비, 기술(자재)를 시공하기 위하여 필요한 특수 공사장비 등

2) 시공성, 경제성, 공익성, 생산능력 등을 평가하고 바닥구조 확대적용의 가능성을 작성하며, LH현장에 시공할 경우 장점과 현 생산량, 단가, 공사기간, 품질, 안전성 등을 고려할 경우 LH전체 현장에 확대적용 가능여부 등 작성

* 유사공법(자재) 대비 구매, 시공, 사후관리 시 유의사항 (구체적으로 작성)

6. 내구성

1) 지속적인 성능 유지

2) 우리나라 생활방식(바닥난방 등) 적합성

7. 창의성

1) 기존 자재와의 차별성

2) 향후 연구개발로 발전 가능성

※ 작성요령

1) 기술(자재)의 품질(시험성적, 특허 및 신기술 인증 사유), 품질 향상 개량정도, 기술의 첨단요소 등을 작성

2) 첨단기술, 기술개량, 독창성, 자립성 등 (제출한 시방서 중 성능부분 요약)

3) 적정 공사기간, 공사기간 절감요인 등

4) 기존 유사공법(자재) 대비 품질, 성능, 공사기간 절감요인 등 차별성 및 우수성 (계량지표를 사용하여 작성)

8. 기타

1)

2)

※ 작성요령

위 내용 외 추가로 설명이 필요한 사항 작성

* 심의(평가)위원에게 제공하는 자료로, 불성실하게 작성 시 심의(평가)에서 불이익을 받을 수 있음 (파란색 글씨를 참조하고 작성 필수)

* 10페이지 이내로 작성하여 제출

* 표와 그림을 제외한 텍스트는 신명조 13포인트, 줄간격 150%이상 160% 이하 작성 권고

* 제출 시 작성요령 등 중고딕 글씨체(파란색 포함)는 삭제하고 제출

<서식 4>

(주) ○○○○ 바닥충격음 차단구조 첨부도서

1. 공동주택 바닥충격음 차단구조 설계도서

1.1 구조설명서

1.1.1 구조도면(구조명 포함)

구조를 한눈에 볼 수 있는 단면도

(슬래브 두께, 온돌층 구성 재료 및 두께, 바닥마감 재료두께 등 포함)

1.1.2 구조에 대한 개괄적인 소개

1.1.3 구조의 열관류율 표

☞ 작성예시

구조명	부위별 재료명		두께(㎜)	열전도율(W/mK)	열저항(㎡K/W)	열관류율(W/㎡K)
○○○	내부열저항		-	-	0.086
	바닥마감재
	마감모르타르
	경량기포콘크리트
	완충재	A
		B
		C
	슬래브
	천정 중공층		-	-	0.086
	석고보드
	벽지
	외부열저항		-	-	0.086

※ 내부 및 외부열저항 : 건축물의 에너지 절약설계기준 [별표5]-0.086 ㎡·K/W

※ 천정중공층 : 건축물의 에너지 절약설계기준 [별표6]-0.086 ㎡·K/W(1㎝초과)

※ 공동주택 층간바닥의 열관류율 기준 : [별표1]-0.810W/㎡K 이하

※ 기타 재료별 연전도율 : 문헌치 및 시험성적서 인용

※ 열관류율의 계산결과는 소수점 3자리로 맺음

1.2 제품 및 재료 설명서

1.2.1 원재료 구성

☞ 복합재료의 경우 부위별로 표로 작성 설명

재료명	부위별 재료명(복합재료)	원재료명
A(=B+C+..)	B(b1+b2+...)	b1
		b2
	C(c1+c2+...)	c1
		c2

☞ A제품이 B, C로 복합재료이고 B, C는 b1,b2 및 c1,c2가 각각 원재료일 때

1.2.2 제품 구성

☞ 구조 부위별 해당사항 작성

☞ 규격 : 재료의 두께, 너비, 폭 등 표시

☞ 상기 재료이외의 것이 포함될 경우에는 추가 작성

☞ 작성예시

NO.	구성재료	규 격	생산업체
1	마감모르타르	KS L 5220에 의거 시공 - 시멘트 및 모래의 혼합비 1:3 비율 - 두 께 : 40 ㎜ 이상	-
2	경량기포 콘크리트	KS F 4039에 의거 시공 - 두 께 : 40 ㎜ 이상	-
3	바닥완충재	- 재질 : EPS비드법 2종 - 두께 : 30±3 ㎜ - 너비 : 900±20 ㎜ - 길이 : 1800±30 ㎜ - 상부 부직포 마감	000
4	측면완충재	- 재질 : PE - 너비 : 100 ± 10 ㎜ - 두께 : 10 ± 2 ㎜	-
5	OPP테이프	- 너비 : 100 ± 10 ㎜ - 색상 : 투명

1.2.3 제품 및 구성 재료의 품질관리항목, 품질기준

☞ 구성재료 각각에 대한 품질검사 성적서는 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제2조의 공인시험기관에서 받은 성적서일 것(공모심사 참고용)

※ 현장 사전인정 시 LH품질시험인정센터 사전인정 기준에 따름

☞ 상기 재료이외의 것이 포함될 경우에는 추가 작성

No.	구성재료	시험항목		품질기준	시험 검사결과	시험방법
1	마감모르타르	압축강도 (N/㎟)		-		KS L 5105
2	경량기포	압축강도 (N/㎟)		-		KS L 4039
3	완충재	밀도(Kg/㎥)		-	00.0	KS M ISO 845
		동탄성계수 (MN/㎥)		-	00.0	KS F 2868
		손실계수		-	00.0	KS F 2868
		흡수량		-	00.0	KS M ISO 4898
		가열후	치수안정성	± 5 % 변화 이하	00.0	KS M ISO 4898
			동탄성계수	가열전 값의 +20 % 이하	00.0	KS F 2868
		잔류변형량(㎜)		3mm 이하	00.0	KS F 2873
		열전도율(W/mK)		슬래브 및 온돌층 전체 열관류율 값 0.81 W/m2·k 이하로 적용	00.0	KS L 9016
4	측면완충재	동탄성계수 (MN/㎥)		-	00.0	KS F 2868
		흡수량		-	00.0	KS M ISO 4898

1.2.4 제품 및 구성재료 설명서

☞ 제품의 특성 등을 서술

☞ 복합재료인 경우 제품조립 상태를 알 수 있는 도면 및 설명서 서술

(ex : 요철이 있는 경우 요철 크기, 모양 및 간격 등 세부사항 상세히 기술)

1.3 공정 및 제품관리에 관한 사항

☞ QC공정도 등 제품관리 전반에 관한 서류 작성

1.4 시방서(시공방법 등)

☞ 신청업체 품질문서 내 시방서 작성

1.5 시공관리, 현장품질관리사항 및 기타 필요한 사항(검사기준 포함)

☞ 신청업체 품질문서 내 시공관리 등 필요사항 서술

2. 신청자의 사업개요

2.1 신청자 연혁

☞ 회사 창립이래 변동사항 작성(년도 표시)

2.2 법인등기부등본, 사업자등록증, 공장등록증 등

☞ 원본 또는 사본(원본대조필)

2.3 신청자 생산 및 판매실적

☞ 인정구조의 생산 및 판매실적이 없는 경우에는 공장 전체 생산 판매실적

☞ 작성기준은 최근 3개년도 작성

3. 품질관리설명서

☞ 품질문서(사내규격) 사본 첨부

3.1 작업표준 및 공정관리관련 사내규격

3.1.1 원재료 관련사항

3.1.1.1 원재료 품질규격, 시험항목, 품질기준, 시험방법(물리적, 화학적 성능)

3.1.1.2 원재료 수입검사 등 자체품질관리 사항

3.1.2 작업표준 및 공정관리 사항

3.1.3 제조공정에 관한 사항

3.1.4 제품의 자체품질관리에 관한 사항

3.1.4.4 품질규격, 시험항목, 품질기준, 시험방법(물리적, 화학적 성능)

3.1.4.1 중간검사에 관한 사항

3.1.4.2 최종검사에 관한 사항

3.1.5 제조설비 리스트 및 관리기준

3.1.6 검사 및 시험장비 리스트 및 관리기준

3.1.7 품질관리 조직(인력포함 된 품질관리 조직도)

3.2 품질관리사항 증빙 서류(사본, 원본대조필)

3.2.1 원재료

3.2.1.1 KS제품인 경우 KS인증서 사본

3.2.1.2 원재료 제조사 성적서

3.2.1.3 원재료 수입검사 실행기록

3.2.2 완제품

☞ KS제품인 경우 KS인증서

3.2.3 제조공정에서 자체품질관리(중간 및 최종검사) 실행기록서류

3.2.4 원재료 및 제품이 외주생산(OEM)인 경우 계약체결서류 일체

☞ 품질기준 등이 포함된 협약서

4. 기타자료(필요시)

4.1 제품의 특성을 검토한 설명서

4.2 기타 필요한 사항 제출

5. 품질문서 일체 사본(개정이력 및 목차 포함)

☞ 품질문서 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 세부운영지침 [별표3] 차단구조 시료채취 시 확인사항 관련 문서 일체 사본

*  LH품질시험인정센터 홈페이지- 자료실-기술자료 참조(https://pumjil.lh.or.kr)

<서식 5>

확 약 서

○ 신청 구조명 :

당 사를 포함한 모든 권리권자는 2024년도 「고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발」 공모조건, 관련법규 등을 준수하며 성실히 이행하겠습니다.

신청서류 등은 신의성실의 원칙에 따라 작성하여 제출하며 공모조건에 위반되거나 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항이 확인되는 경우에는 어떠한 처분도 감수하며 이의를 제기하지 않겠습니다.

고성능 바닥충격음 차단구조로 선정된 이후 권리권자가 변경되는 경우 확약서 등 관련 서류를 다시 제출하며, 권리권자 상호 간 분쟁이 발생하는 경우 LH에 어떠한 책임과 이의를 제기하지 않겠습니다.

현장 사전인정 대상으로 선정된 이후 현장 사전인정을 진행하는 경우 LH 현장 공기 및 공사여건을 감안하여 시공하며, 현장사전인정 등급 결과에 이의를 제기하지 않겠습니다.

고성능 바닥충격음 차단구조와 관련된 LH의 기준이 변경될 경우 변경된 기준에 동의하며, 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료, 현장관련 내용 등을 외부에 누설 또는 유출 및 도용하지 않겠습니다.

20   년     월     일

권리권자(신청업체명) :            (인감)

권리권자 :            (인감)

* 모든 권리권자가 서명하여야 하며, 일부 누락되는 경우 현장사전인정 대상 취소 등 불이익을 받을 수 있습니다.

* 첨부 : 권리권자 인감증명서

한국토지주택공사 사장 귀하

<서식 6>

청렴 서약서

○ 신청 구조명 :

본인은 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 심의와 관련하여 법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 심의가 되도록 협조하겠습니다.

고성능 바닥충격음 차단구조 선정 과정에서 이유 여하를 막론하고 위원이나 公私직원에게 부당한 요구를 하거나 금품, 향응 및 부당이익을 제공하지 않도록 하겠습니다.

또한 위원을 개별 접촉하거나 사전 설명 등의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

만약 이를 위반할 시에는 심사에서 제외되는 등 불이익 처분에 이의를 제기하지 않고 관계법령에 따른 일체의 민·형사상 책임을 지며 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모에 공모 공고일 기준 향후 2년간 참여하지 않을 것을 서약합니다.

20   년     월     일

신청업체명 :             (법인인감)

대 표 자 :             (자필서명)

담 당 자 :             (자필서명)

한국토지주택공사 사장 귀하

<서식 7>

	인정신청 공문 양식
					N
수신자 :	LH품질시험인정센터
(경유)
참 조 :
제 목 :	공동주택 바닥충격음 차단구조 인정신청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 바닥충격음 차단구조[차단구조명(N개 구조)]를 신청합니다.

3. 시험 장소는 아래의 현장으로 신청합니다.

- 현    장 : 현장주소 기재 (LH에서 제공되는 현장)

- 발 주 자 : 발주자 기재

- 신청업체 : 인정신청 업체명 기재

4. 이 구조는 한국토지주택공사와 공동 개발한 구조가 아니며, 구, 기 인정받은 구조와  다름을 확인합니다.

5. 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 검사기준」 제12조 인정을 위한 시험조건에

적합함을 확인합니다.

첨 부 : 1. 세대타입별 도면 각 1부

2. 바닥충격음 차단구조 인정신청서 1부

3. 공동주택 바닥충격음 차단구조 설계도서 1부.  끝

<서식 8>

[별지 제1호 서식］

바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서										처리 기간
										일
신청인	① 기 관 명					②사업자등록번호
	③ 대 표 자					④생년월일
	⑤ 법인주소					전화번호
						FAX번호
바닥구조개요	⑥구조방식
	⑦바닥슬래브	종류					두께
	⑧온돌층 구조
	⑨천장 구조
	⑩바닥마감재의 종류 및 두께
	⑪완충재	적용여부			적용재료 및 두께
	⑫인정신청구조명
「공동주택바닥충격음차단구조인정및검사기준」 제7조 또는 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능 (재)인정을 받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 인정(시험)기관의 장 귀하
구비서류: 별 표 2의 구비서류								수 수 료
								원